15010. Универсальный клей для труб и фитингов из ПВХ, ХПВХ, АБС и Стиренов.

Меры предосторожности. Клеи являются легковоспламеняющимися веществами, следует предохранять их от открытого огня и высоких температур. Баночки следует хорошо закрывать, даже во время коротких перерывов в работе. Находящиеся в клее летучие субстанции быстро испаряются, следует избегать вдыхания их испарений и работать при исправной вентиляции помещения. Клей нужно защищать от воздействия мороза и слишком высокой температуры. При попадании клея в глаза, необходимо их промыть проточной водой в течение 15 минут. Затем необходимо обратиться к врачу. После работы с клеем нужно обязательно вымыть руки.

Состав:

Циклогексанон, метил-этиленовый кетон и тедрагидрофуран.

Хранить в сухих и прохладных помещениях.

Срок хранения – 18 мес. Дату пр-ва см. на дне банки.

Инструкция по применению.

1. Конец трубы должен быть гладким. Для этого следует удалить все неровности и заусеницы с помощью шабера, скребка или наждачной бумаги.

2. Перед использованием клея протрите конец трубы и гнездо фитинга сначала сухой тряпкой, затем чистящим средством (14010). Убедитесь, что соединяемые элементы не имеют жировых пятен и капель влаги.

3. Толстый слой клея следует нанести равномерно на трубу, используя тампон, прикрепленный к крышке банки с клеем. Гнездо фасонной детали смазываем тонким слоем клея. Не должно оставаться сухих мест.

4. После нанесения клея на обе соединяемые детали, следует как можно быстрее ввести трубу в гнездо фасонной детали до упора с проворотом примерно на ¼ оборота для равномерного распределения клея. Соединяемые элементы следует придержать в таком состоянии около 15 с. Правильное соединение характеризуется появлением ровного валика клея вокруг трубы при входе в гнездо.

5. Испытания  системы можно начинать не ранее чем через 1 час после сборки последнего клеевого соединения.

Перед употреблением – взболтать!