Быстро – Просто - Надежно

Что выбрать - ПВХ и ХПВХ или полипропилен?

| Параметр сравнения | ПВХ и ХПВХ | Полипропилен ПП |
| --- | --- | --- |
| Специальный инструмент для монтажа | Не требуется | Сварочный аппарат (“Паяльник”) |
| Электричество 220 В на рабочем месте | Не требуется | Требуется для работы “Паяльника” |
| Расходный материал | Очиститель и клей-растворитель | Не требуется |
| Рабочая температура | ПВХ – до 55оС ХПВХ – до 95оС | ПП PN10 – до 55оС ПП PN20 – до 70оС ПП PN25 – до 95оС |
| Удлинение труб длиной 10 м при повышении температуры на 50оС | ПВХ – 26 мм ХПВХ – 31 мм | ПП PN10 и PN20 – 90 мм ПП PN25, армированный алюминием – 13 мм |
| Рабочее давление и срок службы | Труба ПВХ - 1/2" (холодная вода) 20оС (50 лет) – 21,0 Атм 30оС (50 лет) – 16,6 Атм 40оС (50 лет) – 11,7 Атм 50оС (50 лет) – 8,1 Атм Труба ХПВХ - 1/2" (горячая вода и отопление) 20оС (50 лет) – 27,6 Атм 40оС (50 лет) – 22,4 Атм 60оС (50 лет) – 15,2 Атм 80оС (50 лет) – 7,5 Атм 95оС (50 лет) – 4,7 Атм | Труба ПП PN10 - 20 мм (холодная вода) 20оС (50 лет) – 12,9 Атм 30оС (50 лет) – 10,9 Атм 40оС (50 лет) – 9,2 Атм 50оС (50 лет) – 7,7 Атм Труба ПП PN20 - 20 мм (горячая вода) 20оС (50 лет) – 25,9 Атм 40оС (50 лет) – 18,4 Атм 60оС (50 лет) – 12,9 Атм 70оС (50 лет) – 8,5 Атм Труба ПП PN25 - 20 мм (горячая вода и отопление) 20оС (50 лет) – 32,3 Атм 40оС (50 лет) – 23,0 Атм 60оС (50 лет) – 16,2 Атм 80оС (25 лет) – 8,0 Атм 95оС (10 лет) – 5,4 Атм |

Данные взяты для полипропилена марки рандом – сополимер по материалам

фирм Wefatherm (Германия) и НПО «Стройполимер» (Россия).